PBO纳米纤维分散液及其制备方法技术交底书

一、技术领域

本发明属于绿色环保型高性能纳米材料制备与分散技术交叉领域，具体涉及一种高取向度聚苯乙烯磺酸钠（PSS）修饰聚对苯撑苯并二噁唑（PBO）纳米纤维分散液及其制备方法，涵盖PBO纤维甲烷磺酸酸解、超细针头高压静电纺丝-旋转涡流场乙醇凝固成型、PSS表面修饰及水相分散体系构建，关联复合材料增强、极端环境防护等下游技术领域。

该分散液依托PBO材料高强度、耐高温的本征优势，结合高取向度结构及水/乙醇中稳定分散的特性，应用前景广阔。可广泛应用于航空航天结构件、透波材料，军工防弹装备、特种阻燃防护服，电子通讯柔性基板、封装材料，新能源锂电池隔膜及高端体育器材复合增强等领域。其自主制备工艺填补国内相关技术空白，适配军民高端制造需求，具备显著的技术创新性与产业应用价值。

二、现有背景技术

PBO纤维全称为聚对苯撑苯并二噁唑纤维，是20世纪80年代美国为发展航天航空事业而开发的复合材料用增强材料。PBO纤维具有优异的力学性能、热稳定性和化学稳定性，其强度高达5.8GPa，模量达到270-280GPa，是现有化学纤维中最高的。在热性能方面，PBO纤维的耐热温度达到600℃，热分解温度在氮气氛围下≥650℃，在空气氛围下≥600℃，极限氧指数达到68，在火焰中不燃烧、不收缩，耐热性和难燃性高于其它任何一种有机纤维。

然而，PBO纤维的化学结构惰性，刚性强，导致其在复合材料中应用受限，例如与复合材料的结合能力差，抗屈挠韧性差等，而PBO纳米纤维则弥补了这一缺陷，因为PBO纳米纤维具有独特的纳米尺度结构、高长径比，能在复合材料中形成高度互联的多孔网络结构，从而增强复合材料，同时保留了PBO纤维优异的力学强度和耐高温性能，还具有易修饰的高比表面积，这就意味着可以对PBO材料进行良好的改性修饰，拓展其应用范围。

目前，PBO纳米纤维的制备方法主要分为自下而上和自上而下两大类。自下而上方法包括静电纺丝、自组装和结晶技术；自上而下方法则包括机械叩解和质子化方法。

现有PBO纳米纤维制备技术存在以下问题：首先，PBO纳米纤维在分散液中的稳定性和分散性较差，容易发生团聚和沉降；其次，传统制备方法工艺复杂，成本高，难以实现规模化生产；再次，PBO纤维表面光滑且化学惰性，导致与树脂基体界面结合差，限制了其在复合材料中的应用。现有制备方法的如下表所示：

| 以往方法 | 具体实施方式 | 主要局限性 |
| --- | --- | --- |
| 传统静电纺丝法 | 以PHA为前驱体纺丝后高温热处理转化为PBO纳米纤维 | 纤维取向度低、易团聚，需高温处理能耗高，分散液稳定性差 |
| 化学刻蚀法 | 通过KMnO₄/H₂SO₄体系刻蚀PBO纤维皮层，超声剥离得纳米纤维 | 强酸体系腐蚀性强、环保性差，易破坏纤维结构，降低力学性能 |
| 等离子体改性法 | 常压空气等离子体接枝聚合物修饰纤维表面 | 修饰均匀性差，易破坏纤维噁唑环结构，工业化批量生产难度大 |
| 原位还原分散法 | 通过双网络组装策略制备PBO纳米纤维水分散液 | 工艺复杂、成本高，分散液固含量低，不适用于水/乙醇混合体系 |
| 机械叩解法 | 分级研磨，先将PBO纤维粉碎至微米级，再利用纳米级球磨机进行长时间精细研磨。 | 成本低，纤维长度不均，分散性差 |

三、发明内容

（一）要解决的技术问题

本发明旨在解决以下技术问题：

第一，提供PBO纳米纤维制备新工艺，解决PBO纳米纤维取向度调控难题。现有工艺制备的PBO纳米纤维取向度差，力学性能衰减严重，无法满足高端复合材料对增强相的结构要求，需通过工艺优化实现纤维高取向度可控。

第二，提供PBO纳米纤维分散稳定性新方法。PBO纤维表面惰性强，现有修饰方法均匀性差，难以形成长期稳定分散液，易团聚分层，限制湿法加工应用。

第三，破解工艺环保性与产业化矛盾。传统方法依赖有毒溶剂、强酸刻蚀或高温处理，存在污染大、能耗高、操作复杂等问题，难以实现规模化量产，需构建绿色高效制备流程。

第四，探索并实现了修饰与分散体系的适配性，拓展水性分散体系：现有PBO纳米纤维难以形成稳定的分散体系，并且在水/乙醇分散体系兼容性极差，由于其密度和材料非极性特性，导致在这种体系中极易分层，限制其广泛应用。

通过本发明的技术方案，可以实现PBO纳米纤维在水和乙醇中的高度分散和相对长期稳定，为PBO纳米纤维在复合材料、电子器件、生物医学等领域的应用提供技术支持。

（二）技术原理解析

本发明提供了一种PBO纳米纤维分散液及其制备方法，该技术所涉及到的各步骤技术原理主要包括以下内容：

第一步，采用甲烷磺酸对PBO材料进行酸解处理，形成均一稳定的酸解液。甲烷磺酸作为强质子分散剂，能够有效打开PBO分子链，形成均一稳定的PBO纳米纤维有机相强酸分散液，为后续纳米纤维的制备提供前提条件。在这一步骤中，甲烷磺酸与PBO材料的比重和酸解时间是关键参数，直接影响PBO材料的解离程度和最终纳米纤维的质量。

第二步，通过超细针头高压静电纺丝技术，将酸解后的PBO溶液注射在旋转涡流场中的乙醇溶液中凝固成纳米级纤维。首先是利用针头的微流控制，将PBO酸解液通过物理手段形成毫米级细流，从而达到初步细化。其次金属针头处具有高压静电，可以破坏破坏液体表面张力，避免了PBO溶液在针口处聚集，并且细流受到高压静电场的影响，可以进行牵伸纺丝，旋转涡流场的引入可以再次对拉出来的细流进行牵伸，与凝固充分接触进行快速固化，并使纤维位置迁移，降低在同一位置的沉积和二次粘结，有效控制纳米纤维的取向度，提高纤维的排列有序性。该技术能够制备直径在10-40纳米范围内的超细纤维，远低于传统湿法纺丝方法。在这一步骤中，针头直径、纺丝电压、溶液流速、针头与环形电极间距以及旋转涡流场的转速是关键工艺参数，需要精确控制以获得高质量的PBO纳米纤维。

第三步，使用真空抽滤收集PBO纳米纤维，使用聚苯乙烯磺酸盐（PSS）进行表面修饰。将PSS加入适当的PBO乙醇分散液中，并用超声波对形成的凝胶进行震荡破碎，提供适当的内能，加强布朗运动捕获PBO纳米纤维，完成修饰。PSS作为一种聚阴离子电解质，可以通过静电作用与带正电荷的PBO纳米纤维表面结合，可形成超稳定的复合结构。

第四步，将PSS修饰后的PBO纳米纤维在适当水中溶解，形成稳定的分散液。PSS分子链上的磺酸基团与PBO分子形成氢键或静电相互作用，在纳米纤维表面形成稳定的保护层，阻止纤维间的聚集。同时，PSS的亲水性使得修饰后的PBO纳米纤维能够更好地分散在水性介质中，而其分子链的柔韧性也有助于在乙醇等有机溶剂中保持良好的分散状态。

本发明的技术方案创新点在于将质子化方法、超细针头高压静电纺丝技术和PSS修饰技术有机结合，实现了PBO纳米纤维的高效制备和稳定分散。通过这一技术方案制备的PBO纳米纤维分散液具有优异的稳定性和分散性，为PBO纳米纤维的广泛应用提供了技术保障。

（三）有益效果

本发明与现有技术相比，具有以下有益效果：

首先，PSS修饰显著提高了PBO纳米纤维在水和乙醇中的分散稳定性。PSS分子链上的磺酸基团与PBO分子形成氢键或静电相互作用，在纳米纤维表面形成稳定的保护层，阻止纤维间的聚集。实验表明，PSS修饰后的PBO纳米纤维分散液的Zeta电位绝对值超过±40mV，具有较好的稳定性，远高于未修饰的PBO纳米纤维分散液（Zeta电位绝对值通常低于±20mV）。

其次，超细针头高压静电纺丝技术结合旋转涡流场，实现了高取向度PBO纳米纤维的可控制备。旋转涡流场通过改变溶液的喷射轨迹来影响纳米纤维的形成过程，使纳米纤维的排列更加有序。高取向度的PBO纳米纤维具有更优异的力学性能和功能特性，为高性能材料开发提供了新的可能。

最后，本发明的技术方案工艺简单，条件温和，易于实现规模化生产。与传统制备方法相比，本发明采用的质子化方法和PSS修饰技术操作简便，不需要复杂的设备和苛刻的反应条件，有利于降低生产成本，提高生产效率。

本发明与现有技术的性能差异对比如下表所示：

| 性能指标 | 本发明 | 现有技术 |
| --- | --- | --- |
| Zeta电位绝对值 | ≥±40mV | <±20mV |
| 分散稳定性 | 相对稳定（≥48H） | 不稳定（≤2H） |
| 纤维直径 | 10-40nm | 50-200nm |
| 纤维取向度 | 高（≥80%）（需测xrd） | 低（≤50%） |

四、具体实施方式

本发明的具体实施方式包括以下步骤：

1. PBO材料酸解：将PBO材料置于甲烷磺酸中，在室温下搅拌12小时，配置成质量分数为0.01-0.15%的稀酸解液。

2. 静电纺丝：使用内径为0.5mm的超细针头，伸入凝固浴液下，在15-40kV反接电压下，以0.5mL/h的流速将PBO溶液注射到旋转涡流场中的乙醇溶液中，旋转涡流场转速为750-800rpm，喷头与圆环电极间距为15cm。

3. PSS修饰：将收集的PBO纳米纤维加入适量的乙醇溶液，配成50ml乙醇体系悬浊液，再加入体积分数为0.1-2%的PSS，机械搅拌后，进行超声波震荡30分钟，使体系中的PSS对PBO纳米纤维进行捕获和修饰。

4. 分散液制备：将PSS修饰后的PBO纳米纤维及其乙醇溶液分散在去离子水中，比例为1:1，超声处理30分钟，得到比较稳定的PBO纳米纤维分散液。

五、参考文献